Тема уроку: Зображення та позначення нерознімних з'єднань

Креслення нерознімних з'єднань

Характерна особливість нерознімних з'єднань — неможливість роз'єднати їх без руйнування чи значного пошкодження з'єднуваних деталей.

До головних видів нерознімних з'єднань належать: з'єднання заклепками — металевими стержнями з головками, які вставляють в отвори з'єднуваних деталей і розклепують; зварні з'єднання, у яких жорсткий зв'язок між деталями виникає в результаті плавлення металу; з'єднання паянням, під час якого деталі в нагрітому стані скріплюються одна з одною за допомогою додаткового легкоплавкого сплаву (припою); клейові з'єднання, які утворюються за допомогою тонкого шару швидкотверднучого клею.

Заклепкове з'єднання

Заклепкове з'єднання креслять з використанням двох зображень: фронтального розрізу на місці головного вигляду та вигляду зверху чи зліва. На кресленні зображують всі елементи з'єднуваних деталей і заклепок і вказують розміри з'єднання. Дозволяється показувати не всі заклепки у шві, а тільки на початку і в кінці шва. Решту заклепок показують центровими лініями.

Типи заклепок і їх розміри стандартизовано. Умовне позначення заклепки дають у специфікації чи на поличці лінії-виноски. До умовного позначення заклепки входить назва цієї деталі, її діаметр і довжина та тип за ГОСТ, наприклад, «Заклепка 8 × 20 ГОСТ 10299-80».

Сукупність певним чином розміщених у з'єднанні заклепок утворює заклепковий шов. Залежно від взаємного розміщення склепуваних деталей і розміщення заклепок у шві існують різні типи заклепкових швів: внапуск, з однією накладкою та з двома накладками. однорядний, дворядний шаховий, дворядний паралельний.

Основні параметри заклепкового шва:

Ряд діаметрів заклепок: 2  2,5  3  4  5 6  8  10  12  16 20 24  30  36

Ряд довжин заклепок: 3  4  5  6  7  8  9  10  12  14  16  18  20  22  24  26  28  30  32  34   36  38  40  42  45 …210

Ряд товщини листів зі сталі: 0,2  0,25  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  0,9  1,0  1,1  1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  2,2  2,5   2,8  3,0  3,2  3,5  4,0.

Зварне та паяне з’єднання

Частина зварного з'єднання, утворена плавленням металу в місці з'єднання, являє собою зварний шов. Зварні шви мають свою класифікацію, яка враховує характер зварного з'єднання і особливості виконання швів.

Залежно від розташування на виробі зварний шов на кресленні може бути видимим чи невидимим. Видимі зварні шви зображують суцільними товстими основними лініями, невидимі — штриховими. Умовне зображення шва супроводжують позначенням, до якого входять дані, необхідні зварювальнику для виконання зварювальних робіт. Умовне позначення розміщують над поличкою лінії-виноски (коли шов видимий) чи під нею (коли шов невидимий). Лінія-виноска починається біля зображення шва однобічною стрілкою.

Основу паяного і клейового з'єднань являють відповідні шви. їх зображують однаково і на всіх зображеннях показують лінією, в два рази товщою за суцільну товсту основну. До лінії умовного зображення шва проводять лінію-виноску. Щоб розрізняти шви, застосовують умовні знаки, які наносять на похилій лінії-виносці. Для позначення паяного шва застосовують умовний знак у вигляді півкола С , його виконують товстою основною лінією. Для позначення місця склеювання застосовують умовний знак К, схожий на літеру К.

Якщо зварний, паяний чи клейовий шов виконують по замкнутій лінії (по периметру), то лінію-виноску закінчують колом діаметром 3-4 мм.

Розрахунок заклепкового однорядного шва з накладкою: діаметр стрижня заклепки 4 мм, товщина листів для з’єднання 2 мм.

Товщина накладки δ1=2/3δ=1,33мм  з ряду товщини листів вибираємо найближче менше значення 1,3 мм

Довжина стрижня заклепки L=δ+δ1+1.5d=2+1,3+1,5×4=9,3мм з ряду довжин заклепок вибираємо найближче менше значення 9 мм

Крок між заклепками t=2d+8мм=2×4+8=16мм

Відстань до краю листа l1=1.5d=1,5×4=6мм

Домашнє завдання: виконати дворядний шаховий заклепковий шов з двома накладками. ГОСТ 10299-80.

| № за списком | d | δ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0,5 |
| 2 | 2 | 0,8 |
| 3 | 2 | 1,0 |
| 4 | 2,5 | 0,6 |
| 5 | 2,5 | 0,8 |
| 6 | 2,5 | 1,0 |
| 7 | 2,5 | 1,2 |
| 8 | 3 | 1,0 |
| 9 | 3 | 1,2 |
| 10 | 3 | 1,4 |
| 11 | 3 | 1,6 |
| 12 | 3 | 2,0 |
| 13 | 4 | 2,0 |
| 14 | 4 | 2,5 |